复材产品超声C扫缺陷分析评定原始记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 位置X | 位置Y | 长（mm） | 宽（mm） | 等效椭圆长轴（mm） | 等效椭圆短轴（mm） | Z值（mm） |
| 36.00 | 80.75 | 22.75 | 9.00 | 7.00 | 10.95 | 4.19 | 8.00 |
| 30.00 | 80.90 | 34.20 | 9.00 | 6.00 | 11.10 | 3.44 | 7.50 |
| 36.00 | 55.25 | 48.50 | 6.00 | 9.00 | 11.33 | 4.05 | 7.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

图1 产品检测及标注图

图2 所选标注框区域图

检验人：张三 日期：2022年9月26日16:57