复材产品超声C扫缺陷分析评定原始记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 位置X | 位置Y | 长（mm） | 宽（mm） | 等效椭圆长轴（mm） | 等效椭圆短轴（mm） |
| 69411.00 | 147.12 | 138.55 | 330.00 | 259.00 | 971.44 | 90.98 |
| 3210.00 | 294.18 | 24.41 | 72.00 | 52.00 | 111.87 | 36.54 |
| 3222.00 | 369.63 | 24.34 | 69.00 | 54.00 | 104.25 | 39.35 |
| 21750.00 | 394.83 | 147.00 | 109.00 | 259.00 | 494.85 | 55.96 |
| 12.00 | 406.00 | 8.50 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 2.68 |
| 21.00 | 407.71 | 52.29 | 9.00 | 4.00 | 9.65 | 2.77 |
| 4686.00 | 293.59 | 92.31 | 72.00 | 80.00 | 188.57 | 31.64 |
| 12.00 | 334.00 | 234.50 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 2.68 |

检验人： 日期：2022年9月22日16:15